【별표 23】 추락 또는 낙하 방지망의 성능기준 및 시험방법(제36조 관련)

번호

구 분

내   용

1

종류

및 분류

추락 또는 낙하 방지망의 종류 및 분류는 다음 각 목과 같다.

가. 안전방망

나. 수직보호망

다. 수직형 추락방망

2

안전

방망의

재료

안전방망의 재료는 표 1에 적합하거나 이와 동등 이상의 물리적 성질을 가진 것을 사용해야 한다.

<표 1> 안전방망의 재료

구성 부분	재 질
방망사, 로프 및 재봉사	KS K 0104(인조 섬유의 일반명칭)에서 정하는 나일론, 폴리에틸렌, 폴리에스테르 및 폴리프로필렌 등의 인조섬유

3

안전

방망의

구조

가. 안전방망은 끊어짐, 풀림, 뒤틀림, 얼룩, 벗겨짐, 일그러짐 등이 없는 구조이어야 하며 다음과 같이 한다.

1) 안전방망은 그림 1과 같이 방망사, 테두리로프, 달기로프 및 재봉사 등으로 구성될 것(이 경우 재봉사는 필요에 따라 생략할 수 있다)

[그림 1] 안전방망의 구성

2) 방망의 종류는 그물코의 편성방법에 따라 구분하며, 그림 2와 같이 사각 또는 마름모 형상으로서 그물코 한 변의 길이(매듭의 중심간 거리)는 100㎜ 이하이어야 하며, a와 b가 다른 경우에는 큰 값을 적용할 것

가) 무매듭방망         나) 매듭방망         다) 라셀방망

[그림 2] 안전방망의 종류(참조그림)

3) 달기로프는 방망의 모서리에 설치해야 하며, 방망의 길이 및 나비가 3,000㎜를 넘는 것은 3,000㎜ 이내마다 같은 간격으로 달기로프를 설치할 것

4) 달기로프 길이는 2,000㎜ 이상으로 한다. 다만, 1개의 지지점에 2개의 달기로프로 체결하는 경우 각각의 길이를 1,000㎜ 이상으로 할 수 있을 것

5) 방망의 처짐은 방망의 단변 길이의 12%이상 18%이하일 것

4

안전

방망의

시험

성능

기준

가. 안전방망의 방망사 인장강도는 표 2의 규정에 따른다.

<표 2> 안전방망의 방망사 인장강도

방망의 종류 및 성능 그물코 한 변의 길이	무매듭방망	라셀방망	매듭방망
100㎜	2,400N 이상	2,100N 이상	2,000N 이상
50㎜	1,310N 이상	1,150N 이상	1,100N 이상
30㎜	860N 이상	750N 이상	710N 이상
15㎜	460N 이상	400N 이상	380N 이상

비 고 1. 그물코 한 변의 길이에 따른 인장강도는 직선보간값 이상으로 할 것

2. 그물코 한 변의 길이가 15㎜ 이하는 15㎜의 규정에 따를 것

나. 테두리로프 및 달기로프 인장강도는 15,000N 이상이어야 한다.

다. 안전방망의 낙추에 의한 시험성능은 표 3의 규정에 적합해야 한다.

<표 3> 낙추에 의한 시험성능기준

항 목	시험성능기준
감속도	15.0m/s2 이하
상태	현저한 손상 및 관통이 없을 것

5

수직

보호망의 재료

수직보호망의 재료는 표 4의 규정에 적합하거나 이와 동등 이상의 물리적 성질을 가진 것을 사용해야 한다.

<표 4> 수직보호망의 재료

구성 부분	재 질
방망, 로프	KS K 0104(인조 섬유의 일반명칭)에서 정하는 나일론, 폴리에틸렌, 폴리에스테르 및 폴리프로필렌 등의 인조섬유
연결고리	내식성 재료 또는 도금처리된 재료

6

수직

보호망의 구조

가. 수직보호망은 끊어짐, 풀림, 뒤틀림, 얼룩, 벗겨짐, 변형 등이 없어야 한다.

나. 메시 시트형의 방망은 경사와 위사로 구성된 직물이어야 한다.

다. 그물망형의 방망은 위편 또는 경편의 편물이어야 한다.

라. 방망은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 방망은 그물코 한 변의 길이가 12㎜ 이하이어야 하고, 그림 3에서 a와 b가 다른 경우에는 큰 값을 적용할 것

2) 방망의 나비는 1,850㎜ 이하일 것

3) 방망의 가장자리는 방망을 두 겹으로 겹친 구조로서 재봉사로 전 길이에 걸쳐서 충분히 봉합시킬 것

[그림 3] 메시 시트형의 구조(참조그림)

마. 연결부가 연결고리로 된 수직보호망은 다음과 같이 한다.

1) 연결고리의 간격은 350㎜ 이하일 것

2) 연결고리의 안지름은 10㎜ 이상일 것

3) 방망 가장자리에서 연결고리 구멍 중심까지의 거리는 17㎜ 이상일 것

4) 강관 등에 설치 사용 중 일 때 연결고리가 탈락하지 않는 구조일 것

바. 연결부가 연결고리 이외의 경우 수직보호망은 다음과 같이 한다.

1) 강관 등에 설치하는 지점의 간격은 350㎜이하일 것

2) 설치시 연결부가 강관 등에서 쉽게 탈락하지 않는 구조일 것

3) 방망의 끝단에는 봉입로프가 있을 것

7

수직

보호망의

시험

성능

기준

수직보호망의 시험성능기준은 표 5에 따른다.

<표 5> 수직보호망의 시험성능기준

항 목				시험성능기준
방망의 인장 강도		인장강도		1,500N 이상
		인장강도× 늘어난 길이		70,000N·㎜ 이상
연결부의 인장강도				500N일 때까지 탈락, 파괴 등의 이상이 없을 것
				최대인장강도는 1,000N 이상
낙하시험				낙하물인 강관이 방망을 관통하지 않을 것
방염성	잔염 시간		얇은 포	3초
			두꺼운 포	5초
	잔진 시간		얇은 포	5초
			두꺼운 포	20초
	탄화 거리		얇은 포	200㎜
			두꺼운 포	200㎜

비고 1. 얇은 포는 450g/㎡ 이하인 것

2. 두꺼운 포는 450g/㎡ 초과하는 것

8

수직형 추락

방망

의

재료

수직형 추락방망의 재료는 표 6에 적합한 것을 사용해야 한다.

<표 6> 수직형 추락방망의 재료

구성 부분	재 질
방망, 테두리 로프	KS K 0104(인조 섬유의 일반명칭)에서 정하는 나일론, 폴리에틸렌, 폴리에스테르 및 폴리프로필렌 등의 인조섬유 또는 내식성 금속
연결부	내식성재료 또는 도금 처리된 재료

9

수직형 추락

방망의 구조

가. 수직형 추락방망은 메시시트형, 그물망형 또는 밴드형(교차하는 밴드를 재봉사 등으로 견고하게 결합시키는 구조)등으로 할 수 있으며, 그물망형의 경우 안전방망의 그물코 편성방법에 따른다.

나. 수직형 추락방망은 끊어짐, 풀림, 뒤틀림, 얼룩, 벗겨짐, 변형 등이 없어야 한다.

다. 수직형 추락방망의 전 테두리에 걸쳐 테두리 로프가 있어야 한다. 다만, 밴드 구조의 경우와 같이 별도의 테두리 로프가 없는 구조는 외곽 밴드를 테두리 로프로 본다.

라. 수직형 추락방망의 구조는 다음과 같이 한다.

1) 방망의 규격은 나비(수직으로 설치시 높이를 말함)는 1,500㎜이상, 길이는 5,000㎜이하일 것 다만, 300mm를 초과하는 발코니 등의 치켜올림부에 설치하는 방망의 나비는 1,200mm 이상으로할 수 있으며, 안전인증표시 외에 “발코니 등 치켜올리부 300mm 초과 전용”의 문구를 표시해야 함

2) 달기로프는 방망의 끝단에 설치해야 하며 750㎜ 이내마다 고정할 수 있는 구조일 것(다만, 바닥면에는 3,000㎜ 이내)

3) 그물코 한변의 길이는 교차지점의 중심에서 중심간 거리로서 370㎜이내로 할 것

4) 수직형 추락방망의 연결부는 2,400N의 힘으로 양끝을 당겨 견고하게 고정할 수 있는 구조이고, 연결부의 장력설치하중을 제품에 명시할 것

10

수직형 추락

방망의 시험

성능

기준

가. 수직형 추락방망의 인장강도는 표 7에 따른다.

<표 7> 방망의 인장강도

그물코 형상 등	시험성능기준
메시시트형	1,500N 이상
그물망형	안전방망의 방망사 인장강도 기준에 따름
밴드형	10,000N 이상 (다만, 그물코 한변의 길이가 370mm보다 작은 경우의 인장강도는 최소 5,000N 이상으로서 길이 감소율의 50%를 감함)

나. 수직형 추락방망의 테두리부 및 연결부(연결부품 포함), 그리고 연결부와 테두리부의 접속부 인장강도는 15,000N 이상이어야 한다.

다. 수직형 추락방망의 연결부는 제조자가 정한 정격설치하중(2,400N 이상)으로 설치하고 130시간 경과했을 때 그 하중의 감소율이 20% 이내이어야 한다.

11

안전

방망

의

시험

방법

가. 안전방망의 인장시험은 다음과 같이 한다.

1) 방망사의 인장시험은 다음과 같이 하며 인장시험속도는 200 ±10㎜/min로 할 것

가) 시험편은 방망의 끝에서 500㎜ 이상, 양변에서 100㎜ 이상 떨어진 곳에서 채취한다. 이 때 이 원칙의 적용이 적절하지 않을 때에는 방망의 대표가 되는 부분에서 채취할 수 있음

나) 무매듭방망의 방망사에 대한 인장시험은 방망사의 양단을 방망사 지름의 5배 이상 환봉에 감아서 시험하고, 이 때 시험편 파단 유효길이는 200 ±5㎜로 할 것

다) 라셀방망의 방망사 인장시험은 그림 4의 가)와 같이 2절로 된 1개의 시험편을 시험 할 것

라) 매듭방망의 방망사 인장시험은 매듭이 풀어지지 않은 상태이어야 하며 그림 4의 나)와 같이 로프 매듭이 시험편의 중심에 위치한 상태에서 시험하여 파단시의 값을 측정한다. 이 때 시험편 유효길이는 200 ±5㎜할 것

가)                       나)

[그림 4] 방망사 인장시험

2) 안전방망의 테두리로프 및 달기로프 인장시험은 시험편 양끝을 아이스프라이스(얽어매는 식)로 하고, 그 고리 부분에 시험편 지름의 5배 이상인 환봉을 사용하여 인장 시험을 하여 파단하중 값을 측정한다. 이 경우, 시험편은 안전방망에 사용한 로프에서 절취하고, 그 유효길이는 지름의 30배 이상으로 하며 인장시험속도는 200 ±10㎜/min로 할 것

3) 안전방망의 인장시험시에는 KS A 0006(시험장소의 표준상태) 에 따라 표준 온도․습도상태[온도(20 ±15) ℃, 습도(65 ±20) %]를 유지할 것

나. 안전방망의 낙추시험은 다음과 같이 한다.

1) 방망의 모서리 및 각 변의 중앙부 테두리로프에 연결된 달기로프를 낙추 시험 설비의 달기도구에 설치하고, 방망의 중앙부에 추를 낙하시켜 감속도 측정 및 손상 유무를 확인할 것

2) 시험편의 길이 및 나비는 3,000±10㎜로 할 것

3) 1)에서 추의 낙하 높이는 낙추 시험 설비의 달기도구에 설치된 달기로프의 지지점 상단으로부터 상향 2,250 ±10㎜로 할 것

4) 낙추시험에 사용하는 추의 형상은 그림 5와 같고 질량은 90㎏이며, 추심상의 중심에 가속도계를 부착한다. 추는 낙하 후에도 제 형상을 유지할 수 있는 재질일 것

단위 : ㎜

[그림 5] 낙추 시험용 추

12

수직

보호망

의 시험

방법

가. 방망의 인장시험은 다음과 같이 한다.

1) 메시 시트형 시험편은 방망의 양변에서 전체 나비의 1/10 이상 떨어진 곳에서 채취하며 경사방향과 위사방향 각각에 대해서 채취할 것(손상이나 젖어있는 조짐이 보이는 것은 시료에 포함하지 않는다)

2) 그물망형 시험편은 방망의 끝에서 500㎜ 이상, 양변에서 100㎜ 이상 떨어진 곳에서 방망의 종․횡방향으로 각각 채취할 것(이 원칙의 적용이 적절하지 않을 때에는 방망의 대표가 되는 부분에서 채취할 수 있다)

3) 방망의 인장시험은 그림 6과 같이 방망에서 채취한 나비 30±1㎜의 시험편을 표점거리가 200±5㎜가 되도록 심금 A를 연결한 고정쇠에 고정시켜 걸고 인장속도를 200±10㎜/min으로 시험하여 인장강도 및 늘어난 길이를 구할 것

[그림 6] 메시 시트형의 인장시험

4) 방망의 인장시험시에는 KS A 0006(시험장소의 표준상태) 에 따라 표준 온도․습도상태[온도(20±15)℃, 습도(65±20) %]를 유지할 것

나. 연결부의 인장시험은 다음과 같이 한다.

1) 연결부가 연결고리인 제품의 인장시험은 그림 7의 가)와 같이 연결고리가 있는 방망의 세로 및 가로 방향의 시험편 길이를 300±5㎜가 되도록 하여 그 각각에 대해서 연결고리의 중앙부를 심금 A를 연결한 고정철물로 고정하고 200±10㎜/min의 속도로 인장하여 고리 등이 탈락하거나 금속고리 주변 방망의 파단하중을 측정할 것

2) 연결부가 연결고리 이외의 제품의 인장시험은 연결고리인 제품의 시험편 채취 방법을 준용하여 그림 7의 나)와 같이 하고 200±10㎜/min의 속도로 인장하여 고리 등이 탈락하거나 연결고리 주변 방망의 파단하중을 측정할 것

3) 연결부의 인장시험시에는 KS A 0006(시험장소의 표준상태)에 따라 표준 온도․습도상태[온도(20±15)℃, 습도(65±20)%]를 유지할 것

[그림 7 가)] 연결고리의 인장시험

[그림 7 나)] 연결고리 이외의 설치부 인장시험

다. 이 시험에 사용하는 심금 A, 고정철물 및 고정쇠는 각각 별표 24 제3호, 제21호 및 제22호의 규정에 따른다.

라. 낙하시험은 그림 8과 같이 방망을 수평과 30°의 경사진 틀에 고정하고 이 틀의 중앙에서 연직상방으로 4,000±10㎜의 떨어진 위치에서 바깥지름 48.6㎜, 질량 4.8㎏의 강관을 연직상태로 낙하시킨다. 이 경우, 방망의 시험편은 나비 1,800±10㎜, 길이 3,400㎜ 이상, 5,100㎜ 이하로 한다.

[그림 8] 낙하시험

마. 수직보호망의 방염성 시험은 KS F 8081(수직보호망)의 6.6에 따른다.

13

수직형 추락

방망

의

시험

방법

가. 방망의 인장시험은 다음과 같이 한다.

1) 메시시트형의 인장시험은 수직보호망 시험방법에 따를 것

2) 그물망형의 인장시험은 안전방망 시험방법에 따를 것

3) 방망의 인장시험 시에는 KS A 0006(시험장소의 표준상태) 에 따라 표준 온도․습도상태[온도(20±15)℃, 습도(65±20)%]를 유지할 것

나. 연결부의 인장시험은 방망의 끝단부에 위치한 연결부가 있는 테두리 로프의 일부를 절취하여 연결부 및 연결부와 결속된 테두리 로프를 시험기에 체결하고, 인장하중을 가하여 하중의 최대치를 측정한다. 다만, 테두리 로프가 연결부보다 우선하여 파단된 경우에는 그 값을 연결부의 인장강도로 한다.

다. 테두리 로프의 인장시험은 안전방망의 테두리로프 및 달기로프 인장시험 방법에 따른다.

라. 수직형 안전방망의 연결부 설치하중감소율 시험은 제조자가 정한 정격설치하중으로 시료를 설치(설치거리는 2,500㎜)하고 130시간 경과 후 그 때의 하중을 측정하여 감소율을 측정한다.(이 경우, 설치하중 감소율 측정은 모든 연결부에 대하여 실시하고, 정격설치하중의 최소값은 2,400N 이상이어야 한다)